## Slide 1: Možnosti spolupráce FMMI - FNO
http://rmtvc.fmmi.vsb.cz rmtvc.info@vsb.cz 17.Listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Analýzy materiálů po selhání implantátů
Monika Losertová
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RMTVC, VŠB-TU Ostrava

## Slide 2
Výzkum a analýzy materiálů implantátů
Výzkumné laboratoře FMMI VŠB-TU Ostrava jsou schopny zajistit:
Stanovení, posouzení a porovnání jakosti implantátů z hlediska strukturních, chemických a mechanických vlastností.
Provádění a vyhodnocení korozně elektrochemických zkoušek kovových materiálů (ocelí, slitin titanu, nitinoly) pro implantáty (stenty, dlahy, dráty, šrouby).
Analýza poškození implantátů.
Studium vlivu mikromechanismů poškozování a hodnocení vlivu různých faktorů na mez únavy kovových materiálů jak při cyklickém, tak i při statickém zatěžování.
Studium a porovnání korozní odolnosti materiálů v souvislosti s biokompatibilitou a uvolňováním korozních produktů (iontů kovů) do organismu (podle norem).
Výzkum a hodnocení struktury, povrchových úprav, povlaků a vrstev implantátů podle norem.
Monika Losertová Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RMTVC, VŠB-TU Ostrava, 2018

## Slide 3: Selhání implantátů
Makropohled na porušené implantáty: a) dlaha, b) intramedulární hřeb a c) elastický hřeb
Losertová, M., Drápala, J., Konečná, K., Pleva, L. Study of fracture feature of titanium based alloys for biocompatible implants after removal from human body Materials Science Forum 782, pp. 449-452

## Slide 4: SEM snímky mikrostruktury
dlaha z cpTi,
intramedulární hřeb z (alpha-beta) slitiny Ti-6Al-7Nb
elastický hřeb (alpha-beta) slitina Ti-6Al-7Nb
Losertová, M., Drápala, J., Konečná, K., Pleva, L. Study of fracture feature of titanium based alloys for biocompatible implants after removal from human body Materials Science Forum 782, pp. 449-452

## Slide 5: SEM snímky lomu - dlaha z cpTi,
b) šíření lomu: striace a sekundární trhliny c) houževnaté jamky v oblasti dolomu.
Losertová, M., Drápala, J., Konečná, K., Pleva, L. Study of fracture feature of titanium based alloys for biocompatible implants after removal from human body Materials Science Forum 782, pp. 449-452
a) typické poškození koroze s třením

## Slide 6: SEM snímky lomu - intramedulární hřeb
únavový lom
Losertová, M., Drápala, J., Konečná, K., Pleva, L. Study of fracture feature of titanium based alloys for biocompatible implants after removal from human body Materials Science Forum 782, pp. 449-452

## Slide 7: SEM snímky lomů - elastický hřeb
přechod od striací k jamkám
Losertová, M., Drápala, J., Konečná, K., Pleva, L. Study of fracture feature of titanium based alloys for biocompatible implants after removal from human body Materials Science Forum 782, pp. 449-452
únavový lom

## Slide 8
Korozní vlastnosti
Jaká odolnost kovových materiálů vůči různým druhům koroze :
plošná celková koroze
bodová, štěrbinová
korozní praskání pod napětím
korozní únava
interkrystalická koroze
- žádná z těchto forem koroze, s výjimkou plošné, nemůže být tolerována u materiálů pro chirurgické implantáty
Monika Losertová Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RMTVC, VŠB-TU Ostrava, 2018

## Slide 9
Koroze totální náhrady kyčelního kloubu
Implantát
Monika Losertová Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RMTVC, VŠB-TU Ostrava, 2018

## Slide 10
křivky a měřené parametry:
Ecor – korozní potenciál,
Ep – potenciál depasivace (pittingu),
Er – potenciál repasivace.
-korozní proudová hustota určuje střední rychlost rozpouštění kovového materiálu
Potenciál E [mV], SCE
Proudová hustota J [A/cm2]
AISI 316
AISI 304
Ecor
Ep
Er
Jcor
Potenciodynamická polarizační metoda
Monika Losertová Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RMTVC, VŠB-TU Ostrava, 2018